劣化対策事例
	ID
	松下-03

	対策
	　〇1. 触媒　2. 担体　3. 前処理　4. 運転方法　5. 再生　6. 他

	反応物
	メタノール

	生成物
	BTEX

	触媒
	Ca-Zn/ZSM-5　（Zn：硝酸塩イオン交換、Ca：硝酸塩担持）

	反応
	脱水素環化

	目的
	グリーンメタノールからのBTX（ガソリン）製造

	反応式
	

	反応方式
	気相

	反応条件
	400~440℃, メタノール分圧：5.2kPa in He, WHSV=1.0 h-1

	劣化原因
	コーク

	対策要約
	Caによるコーク堆積の抑制

	詳細


	・Ca：酸サイトの分散を調整し、コーク生成を抑制。
・Zn：脱水素ルートを促進し、水素移行による軽質パラフィン生成を抑制。

[image: image1]

[image: image2]
反応温度　　　　440℃　　　　　　　　　　　400℃

	参考文献
	Applied Catalysis A: General, Available online 22 June 2024, 119854
(Basque Univ., Delft Univ., KAUST)

	記載者
	松下 康一


[image: image3.png]60

40

20

TOS (h)

TOS (h)

W Parent

W Ca(05)

B Zn(2)Ca(0.5)
Zn(2)Ca(0.02)

B 2n(2)

)

Y, (%)

60

d




[image: image4.png]80

Selectivity

(o2}
o

S
o

N
o

Paraffins

Paraffin*
+2%Zn

5
29N ’L“'ls‘\l\é)al“ns‘\“

BTEX

Aromatics ‘

+2%Zn

=
29N mﬂs‘“‘é’aw@“

Lifetime

+2%Zn

5
Lifetime (h)

N
o

Lifetime X2
+0,02%Ca



