劣化対策事例
	ID
	木村-1

	対策
	　1. 触媒　2. 担体　3. 前処理　4. 運転方法　5. 再生　6. 他

	反応物
	1-ブテン

	生成物
	芳香族化合物

	触媒
	1.1wt%Ag/MFIゼオライト(SiO2/Al2O3=68(mol)) SiO2バインダー成型体

	反応
	

	目的
	芳香族化合物の製造

	反応式
	

	反応方式
	気相 固定床

	反応条件
	600℃、1-ブテン/N2=44/56(vol%)、0.1MPa 48h

	劣化原因
	脱アルミニウム、銀粒子の生成

	対策要約
	再生条件(脱コーク工程、銀イオン復元)の最適化

	詳細


	反応後、脱コーク、銀イオン復元工程により触媒賦活
脱コーク条件：400℃以上480℃以下、酸素含有量 5%以上25%以下、

銀復元条件：480℃を超えて650℃以下、酸素含有量 4%以上25%以下
[image: image1.png]RiGH

BAFV(%) | 87525 —(%) FATF(%)

sEE 67 28 5

T meomEaR ]
(°C) | mEBR(h) S AREFSEMm) B3/ (mol) l
o 7@ | 40450 | 38 921 - 21 a7 26
SETRE F|AT (%) | 8] 5 22—(%) BEF(%)

EEGIL | 450-600] 46 21 250 75 25 0

=62 | 450-600 | 46 108 50 69 29 [

=503 | 450-600 | 5 | 14 i 800 61 | 32 7

w2 | 450-600 | 46 26 50 7 31 T

Hwpis | 450-600 | 46| 14 i 250 R 37 51





 ※条件を逸脱すると、銀の再分散が不十分

[image: image2.png]=(°C) | mESR(h) | KR RBRFSE®%) EFR/%E(mol) BAFV(%) | 87525 —(%) FATF(%)

520 12 21 - - - -
HEAIL RETEE
520-600 26 21 410 77 23 0

EHHRVET 51 BELORBEE(ELR)ETEE BV, BETETOVT 74 Fozf





	参考文献
	JP2020-82004A 東ソー

	記載者
	木村　学


