工業触媒調製事例
	ID
	松下-07

	反応物
	CO2/H2

	生成物
	軽質オレフィン

	触媒
	In2O3-ZrO2 & SAPO-34

	反応
	CO2 to Olefins

	目的
	CO2を原料としたオレフィンへの変換

	反応式
	

	反応方式
	 ガス相

	反応条件
	 380℃, 38barg

	備考
	積層混合／希釈混合／機械混合／微細混合

	調製方法
	・硝酸InとZrO(NO3)2の水溶液と、エタノールとNH4OH混合液に滴下し、スラリーをpH10として80℃で30分加熱する。
・沈殿物をプレス濾過して、イオン交換水で洗浄する。
・その後、65℃で乾燥、Air中500℃で焼成する。
・SAPO-34は市販品を用い、使用前に550℃で5時間乾燥させる。
・両触媒の混合方法を検討。

[image: image1]


	要点
	 In2O3-ZrO2 とSAPO-34の粒径や近接度のバランス

	参考文献
	Applied Catalysis A: General, Volume 682, 25 July 2024, 119799 (イタリアのグループ)

	記載者
	松下 康一


[image: image2.png]CO, conversion or C-selectivity [%]

=
o
o

N
C,-C, selectivity

CONTACT INTIMACY

© In,05-Zr0,
O SAPO-34
O a-Al,04



